Vplyv postupného žíhania na procesy premagnetovania bistabilného feromagnetického mikrodrôtu

Peter Duranka, Jozef Onufer, Ján Ziman

Katedra fyziky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Park Komenského 2, 042 00 Košice

peter.duranka@tuke.sk

V práci sú prezentované výsledky experimentálneho štúdia vplyvu postupného žíhania na magnetické vlastnosti amorfného sklom potiahnutého mikrodrôtu Fe77.5Si15B7.5 s veľkým jednosmerovým efektom [1]. Cieľom tejto práce bolo získať informácie o vplyve postupného žíhania na jednosmerový efekt a ďalšie parametre premagnetizačného procesu, akými sú nukleačné pole, štartovacie pole a propagačné (posuvné) pole. Bolo pozorované, že predlžovaním doby žíhania sa zvyšuje pohyblivosť steny a tým aj jej celková rýchlosť v závislosti od nárastu poľa H. Prvé žíhanie pri teplote 300°C má za následok, že rozdiel rýchlosti medzi rýchlejšími a pomalšími stenami domény sa zvýšil, pretože nárast rýchlosti rýchlejšej steny je vyšší ako nárast pomalej steny. Žíhanie pri vyšších teplotách vedie k opačnému efektu. Zvýšenie rýchlosti rýchlejšej steny je nižšie ako nárast rýchlosti pomalej steny. Vplyvom žíhania pri teplote 400°C sa závislosť rýchlosti steny stáva pre všetky štyri typy stien rovnaká a dochádza k zániku jednosmerového efektu. Žíhaním do teploty 350°C všetky merané polia (nukleačné, štartovacie a propagačné) klesajú. Príčinou je pravdepodobne pokles vnútorných mechanických napätí, a teda aj pokles energie doménovej steny. Naopak, po žíhaní nad teplotou 350 °C začínajú štartovacie a propagačné polia postupne rásť. Pravdepodobnou príčinou je vytváranie lokálnych defektov.

[1] J.Onufer, J. Ziman, M. Kladivová, Unidirectional effect in domain wall propagation observed in bistable glas-coated microwire, J. Magn. Magn. Mater. 396 (2015), 313-317.