PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC

La1-xAgxMnO3+δ

M. Kovalik1, M. Zentková2, M. Mihalik2, M. Vavra3, J. Briančin4

1 Fakulta Humanitných a Prírodných vied, Prešovská Univerzita, Prešov, Slovakia

2 Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Košice, Slovakia

3 Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice, Slovakia

4 Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, Košice, Slovakia

martin.kovalik@smail.unipo.sk

Magnetické nanočastice na báze oxidov mangánu predstavujú perspektívny materiál so širokými možnosťami použitia. V oblasti biomedicíny sa nanočastice najčastejšie používajú ako kontrastná látka pri magnetickej rezonancii. Ďalšou možnosťou uplatnenia je cielená hypertermia.  Nanočastice La1-xAgxMnO3+δ  boli pripravené  glycín-nitrátovou metódou. Požadované fyzikálne vlastností pripravených magnetických nanočastíc , ako napríklad  ladenie Curieho  teploty TC  prechodu do magneticky  usporiadaného stavu   boli realizované dopovaním  striebrom v rozmedzí 1 – 20% a tepelným spracovaním.  V príspevku porovnáme účinnosť oboch prístupov.

Forma prezentácie: poster