Vplyv elektrického poľa na reologické charakteristiky magnetických kvapalín

K. Paulovičová1, J. Tóthová2, M. Rajňák1,2, P. Kopčanský1, M. Timko1, V. Lisý2,3

1Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovensko

2Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko

3Laboratórium radiačnej biológie, Spojený ústav jadrových výskumov, 141 980 Dubna, Rusko

paulovic@saske.sk

Magnetické kvapaliny (MK) sú koloidné suspenzie magnetických nanočastíc pokrytých vrstvou surfaktantu dispergovaných v nosnej kvapaline. Ich unikátne vlastnosti, často súvisiace s nanoskopickou štruktúrou častíc, sa intenzívne skúmajú prevažne za prítomnosti externého magnetického poľa. V tejto súvislosti je dobre známy najmä výrazný vplyv magnetického poľa na viskozitu magnetickej kvapaliny. Podobne, prítomnosť elektrického poľa pri skúmaní viskóznych charakteristík, sa javí veľmi zaujímavou z hľadiska použitia týchto kvapalín v elektrotechnickom priemysle. Príspevok je venovaný experimentálnemu štúdiu reologických vlastností magnetických kvapalín na báze transformátorového oleja pod vplyvom pôsobenia elektrického poľa pri rôznych teplotách a šmykovej rýchlosti, čo bolo umožnené použitím rotačného viskozimetra MCR 502 firmy Anton Paar. Naše prvé merania poukazujú na zvyšovanie viskozity MK pod vplyvom rastúcej intenzity elektrického poľa, pričom zmeny sú tým výraznejšie, čím je nižšia šmyková rýchlosť. Pozorované závislosti sú pravdepodobne dôsledkom vytvárania reťazcov, poprípade agregátov magnetických nanočastíc účinkom pôsobenia elektrického poľa, vďaka ktorému dochádza k ich polarizácii. Výsledkom sú prejavy analogické vplyvu magnetického poľa, známe ako magnetoviskózny efekt.

Forma prezentácie: poster